不对称可逆加成断裂链转移聚合法制备的乳聚SBR

对白炭黑填充胶料性能的影响

朱永康  编译

摘  要：满足燃油效率、牵引力、操纵性能和耐磨性的超高性能轮胎的开发在轮胎工业中已经变得非常重要。溶聚SBR (SSBR)由于其有用特性，例如窄分散性可控的微结构和链端功能化，已经被用作原材料。在最近的一项改进中，作为一种分散性较窄的高分子量化合物，乳聚SBR (ESBR)已被用于轮胎胎面胶料。特别是，S,S-二苄基三硫代碳酸酯(DBTC) 可逆加成断裂链转移 (RATT) ESBR在未填充和炭黑填充硫化胶中表现出优异的耐磨性和燃油效率。然而，由于DBTC RAFT ESBR的对称结构，聚合物链会因硅烷偶联剂与三硫代碳酸酯反应而缩短，导致白炭黑填充硫化胶场合下的耐磨性和燃油效率较差。本研究合成了一种可促进聚合物单侧生长的不对称RAFT试剂——即苄基( 4-甲氧基苯基)三硫代碳酸酯(BMPTC)，并将其用于BMPTC RAFT ESBR的聚合。未曾观察到链断裂。与DBTC RAFT ESBR相比，BMPTC RAFT ESBR应用于白炭黑填充硫化胶后，耐磨性提高了9%，燃料效率提高了20%，湿路面牵引性能提高了10%。

0  引  言

随着汽车性能要求的不断提高，开发适宜的高性能轮胎的重要性也有所增加。因此，轮胎行业非常重视在现有高性能轮胎（HPTs）的基础上开发改进的超高性能轮胎(UHPTs)。在理想的情况下，UHPTs应该提供更好的燃油效率、牵引性、耐磨性和操纵性能。具体说来，牵引性能决定了车辆在行驶过程中的安全性，而与路面直接接触的轮胎胎面构件在这方面具有举足轻重的影响。

为了开发一种满足这些性能指标的轮胎，轮胎胎面胶使用NR、BR和SBR作为原料生产。在这些材料当中，丁苯橡胶（SBR）具有较高的玻璃化转变温度(Tg)和优异的牵引性能，因而广泛用作乘用车子午线轮胎胎面胶。

SBR根据聚合方法的不同，可分为乳液型SBR (ESBR)和溶液型SBR (SSBR)。SSBR由于采用活性阴离子聚合，具有微观结构可控制、链端功能化和分散性窄等优点。

SSBR用于轮胎胎面胶时表现出良好的平衡性能，包括在湿路况下的低滚动阻力和良好的牵引性能。但是由于使用了有机溶剂，它又具有制造成本高以及很难获得高分子量的缺点。与SSBR相比较， ESBR则更为环保，在力学性能方面也具有优势，因为获得高分子量的聚合物相对容易。ESBR由于自由基聚合特性，分散性较为宽泛，形成了支链，导致链端数量较多。其结果是，滞后损失增大，在动态粘弹性能方面与SSBR相比，效果较差。

由于胎面胶料的动态粘弹性能直接影响轮胎的燃油效率和牵引性能，许多研究都涉及了ESBR分散性宽的问题。在调控聚合物分散性的各种方法中，有几项关于具有窄分散性的SBR聚合的研究采用了可逆加成断裂转移自由基 (RAFT)聚合技术，这是一种近年来已有报导的可逆失活自由基聚合技术。

RAFT聚合利用具有通用分子式R-S - (C=S)-Z的硫代羰基硫代化合物(RAFT试剂)作为链转移剂，通过快速变性的链转移反应，实现了增长自由基与休眠自由基间的动态平衡。这种快速的动态平衡使聚合物链得以均匀生长，从而使聚合物能够保持窄的分散性(图1)。RAFT聚合技术能在不同的反应条件下(例如溶剂和温度)应用，并且可以在传统的自由基聚合条件下进行。此外，它也可以应用于乳液聚合。近年来，利用RAFT聚合技术进行RAFT乳液聚合已得到了广泛的研究。

在RAFT乳液聚合中，由于乳液聚合的特性，在RAFT试剂进入胶束粒子后，自由基的增长被控制。因此，根据RAFT试剂的溶解度和结构，可能会出现分子量控制损失、凝集物形成困难以及相分离等问题。

当RAFT试剂具有单体可溶性结构时，RAFT试剂与单体液滴具有良好的亲和力，对胶束粒子的扩散速率较慢。因此，聚合以跟一般乳液聚合相同的机理进行。相比之下，当RAFT试剂具有水溶性结构时，RAFT试剂的链转移反应则发生于水相中。于是，它便起着聚合阻滞剂的作用，形成能够进入胶束粒子的寡分子自由基需要较长的时间。

不仅如此，RAFT试剂形成的中间链转移自由基的稳定性对聚合过程中聚合物分散性的控制也具有重要影响，这在很大程度上取决于RAFT试剂结构的R和Z基团。R基是在断裂-加成过程中形成自由基的均裂离去基团，可以控制聚合的再引发效率。此外，Z基团还会影响RAFT试剂对增长自由基的反应性，控制中间体自由基的断裂率。特别是当Z基团为给电子基团时，研究表明聚合物的分散性易于控制，因为受Z基团影响而失去稳定的中间自由基可增加断裂-加成反应的速率。至关重要的是确定RAFT试剂在RAFT乳液聚合中的结构，因为恰当地选择R基团和Z基团可以控制RAFT试剂对聚合反应的断裂-加成速率、链转移反应效率以及聚合反应的延迟或抑制。

图1  RAFT聚合方案图

R: 离去基团；Z:调节C=S键活性的基团；M:单体；P:聚合物链；kp:增长常数；kadd:预平衡的加成常数；

kβ:预平衡的断裂常数；kadd p: RAFT平衡的加成常数

根据最近的研究，在采用RAFT乳液聚合技术的RAFT ESBR聚合中，只有当S,S-二苄基三硫代碳酸酯(DBTC) 用作RAFT试剂时才能成功——DBTC允许聚合物链以对称的形式生长。Mun 等人报告了用DBTC作为RAFT试剂的具有窄分散性的高分子量RAFT ESBR聚合的结果。利用RAFT ESBR制备了一种未加填料的硫化胶，并就其性能与传统的ESBR硫化胶进行了比较。结果表明，尽管RAFT ESBR硫化胶由于RAFT试剂与硫磺反应形成的多硫化物结构而导致交联密度较低，但是它却具有优异的耐磨性和燃油效率。然而，当DBTC RAFT ESBR用于白炭黑填充硫化胶时，则表现出了性能恶化的问题——它会出现一条以对称的形式生长的链。这是因为RAFT ESBR链中的三硫代碳酸酯基团与硅烷偶联剂反应缩短了RAFT ESBR链 (详细的机制如图2所示)。因而，与未加填料的硫化胶相比，它呈现出了低劣的耐磨性和较差的燃油效率。

图2  对称RAFT ESBR与硅烷偶联剂的反应机制

当DBTCRAFT ESBR应用于未用硅烷作为偶联剂的炭黑填充硫化胶时，则没有观察到上述有关分子量下降的问题。Hwang等人表明，DBTC RAFT ESBR炭黑填充硫化胶由于其窄分散性，具有类似的耐磨性和优异的燃料效率，尽管由于形成了多硫化物结构使得其交联密度较低。此外，由于通过促进剂的控制对DBTC RAFT ESBR和 ESBR硫化物进行调整使二者具有相同的交联密度，它表现出了优异的耐磨性和燃油效率，而这归结于DBTC RAFT ESBR的窄分散性。

以往的研究证实，DBTC RAFT ESBR是一种分散性较窄的高分子量RAFT ESBR，鉴于DBTC RAFT ESBR的对称结构，它在白炭黑填充硫化胶中的应用受到了限制。

在本研究中，利用不对称RAFT试剂聚合成了一种新型的RAFT ESBR(图3)。相应地，与聚合物在两侧生长的传统DBTC RAFT ESBR不同，我们合成了一种不对称RAFT试剂，即苄基(4-甲氧基苯基)三硫代碳酸酯(BMPTC)，其中的聚合物只在一个方向生长。采用不对称BMPTC RAFT试剂，聚合成了不对称BMPTC RAFT ESBR。随后，制备了BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料，并与传统的ESBR和DBTC RAFT白炭黑填充胶料进行了比较。在比较评价的基础上，考察了不对称BMPTC RAFT ESBR对白炭黑填充胶料的力学性能和动态粘弹性能的影响。

图3  本研究之目的示意图

1  实验部分

1．1  用于BMPT C合成的材料

4-甲氧基苯硫醇(>96.0%)和苄溴(>98.0%)购自TCI公司（日本东京）。无水二硫化碳(99%)和醋酸钠(+99%)购自默克公司（美国 新泽西州 凯尼尔沃斯)。丙酮(99.5%)、三乙胺(98%)和无水硫酸镁(99%)购自DUKSAN公司(韩国 安山)。

1．2  用于ESBR聚合的材料

苯乙烯(99.5%)系从三春化学公司(韩国首尔)购买。1,3-丁二烯、表面活性剂(脂肪皂、松香皂)、胶束稳定剂(KOH)和引发剂(对-甲烷过氧化氢)由锦湖石化公司(韩国首尔)提供，使用时无需进一步净化。

叔十二烷基硫醇(TDDM) 作为链转移剂，亚硫酸钠作为还原剂，甲醛亚磺酸钠(SFS，86%)作为催化剂，硫酸亚铁(99%)、乙二胺四乙酸(99%)和二乙基羟胺(98%)作为止水剂，都是从默克公司购买的。

氯化钠(99%)和硫酸(1 mol/L)作为凝固剂，系从大田公司(韩国釜山)购买。DBTC(97%)购自默克公司，这是一种聚合物双向生长的对称RAFT试剂；聚合物单向生长的不对称BMPTCRAFT试剂则是合成的，合成的细节在“不对称BMPTC的合成”中进行了讨论。

1.3 合成白炭黑填充胶料的材料及交联密度的评估

在用氯化钠（NaCl）和硫酸(H2S04，韩国 大田公司)使胶乳凝结后， 将ESBR和RAFT ESBR用作原料聚合物。用白炭黑 ULTRASIL 7000GR (赢创工业公司, 德国 埃森)作为填料，双-13-(三乙氧基硅基)丙基]四硫化物(TESPT，赢创工业公司)作为硅烷偶联剂，制备白炭黑填充胶料。用氧化锌(ZnO)和硬脂酸作为添加剂;N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基-苯二胺(6PPD)作为抗氧化剂;硫磺、N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺(CBS)和二苯胍(DPG)作为硫化剂，均购自默克公司。在溶胀实验之前，用四氢呋喃(THF ,韩国 大井化金株式会社)和正己烷(大井化金株式会社)去除硫化胶中的有机添加剂。用甲苯(大井化金株式会社)来测定交联密度。

1.4 不对称BMPTC的合成

将4-甲氧基苯硫醇(3.00 g, 21.4 mmol)溶于丙酮(50 mL)，置于250 mL圆底烧瓶中。然后把醋酸钠(2.l 0 g, 25.7 mmol)加入烧瓶内的反应混合物中，在室温下用磁棒搅拌10 min。往反应烧瓶中加入二硫化碳(4.89 g,64.2 mmol)，在室温下再搅拌30 min。

在混合物中加入苄基溴(4.02 g, 23.5 mmol)，于室温下搅拌19 h。接下来，通过真空蒸馏法除去反应混合物中的丙酮。有机化合物用二氯甲烷和蒸馏水抽提。将抽出的有机化合物置于MgSO4上面干燥，利用真空蒸馏除去有机溶剂。

往得到的黄色固体内加入己烷(30 mL)，搅拌1 h。在减压(5.40 g, 82%)下过滤出黄色固体（即BMPTC）。BMPTC RAFT试剂的合成路径如图4所示。

图4  BMPTC RAFT试剂的合成

1.5  ESBR和RATT ESBR的聚合

ESBR和RAFT ESBR通过低温乳液聚合法制备。

在高压不锈钢Stiner反应釜(2 L)中，对苯乙烯、水、松香皂、脂肪皂、电解液、亚硫酸钠、活化溶液和链转移剂进行充注，用氮气清洗净化10 min。TDDM用于ESBR, DBTC用于DBTC RAFT， ESBR和BMPTC用于BMPTC RAFT ESBR，作为链转移剂。TDDM是一种不可逆的链转移剂，在转移反应后会失去调节聚合物分散的活性，而DBTC和BMPTC均为可逆的链转移剂，能够将活性自由基可逆地转移到休眠基团上，并不断地使其重新发动反应。通过注射器注入引发剂对甲烷过氧化氢，并利用3 bar的氮气压力，通过一条连接到反应釜的气体管道注入1,3-丁二烯(在氮气气氛下的小膛室内测量)。在进行聚合的时候，利用冷水机将反应釜温度保持在9°C。

表1列出了详细的聚合配方。

表1  RAFT ESBR聚合的实验配方

| 项目 | 有机化合物 | ESBR, g | DBTC RAFT ESBR, g | BMTC RAFT ESBR, g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体 | 苯乙烯 |  | 112 |  |
|  | 丁二烯 |  | 228 |  |
| 链转移剂 | S,S-二苄基三硫代碳酸酯 | 0.69 | - | - |
|  | 叔十二烷基硫醇 | - | 0.62 | - |
|  | 苄基（4-甲氧基苯基）三硫代碳酸酯 | - | - | 0.81 |
| 溶剂 | 蒸馏水 |  | 640 |  |
| 表面活性剂 | 松香皂 |  | 39.5 |  |
|  | 脂肪酸皂 |  | 100.I |  |
| 催化剂 | EDTA |  | 0.1 |  |
|  | FES |  | 0.04 |  |
|  | SFS |  | 0.16 |  |
| 引发剂 | p-甲烷氢过氧化物 | 0.46 | 0.37 | 0.46 |
| 终止剂 | DEHA |  | 0.021 |  |

注：EDTA 乙二胺四乙酸；FES 硫化亚铁；DEHA 二乙基羟胺。

1.6 转化测定与胶乳凝固

在聚合反应过程中，每隔2 h对ESBR进行取样；RAFT ESBR的聚合时间相对较长，每隔4 h通过反应器内的取样管线进行采样。

在使用水分干燥器(MB45型, 奥豪斯公司, 美国新泽西州 帕西波尼)时，通过测定每隔一段时间取样的胶乳的总固体含量来计算转化率。当转化率达到65%时，通过注射聚合速止剂来终止反应。

将氯化钠溶液(25 wt%)加入橡胶含量为15%的聚合胶乳中，滴入1mol /L的H2S04水溶液内使之缓慢凝固。凝固的 ESBR和RAFT ESBR用蒸馏水洗涤三次，然后在55℃对流型烘箱中干燥24 h。

1.7  ESBR和RAFT ESBR聚合物的表征

采用核磁共振(1 H-NMR, Varian, Unity Plus 300光谱仪，Garden State科技公司, 美国新泽西州 莫里斯敦)谱法测定了原料聚合物中苯乙烯、丁二烯和乙烯结构的相对含量。

聚合物的分子量和分散性，通过凝胶渗透色谱法(GPC;DGU 20A 3R, 岛津公司，日本 京都)，利用溶剂输送装置、折射率检测器和Styragel色谱柱(高温6E, 10μm×7.8 mm × 6300 mm;高分子量[HMW] 7,15~20μm，φ 7.8 mm × 300 mm;HMW 6E, 15~20μm×7.8 mm × 300 mm)测定。GPC校准曲线采用聚苯乙烯标准(EasiCal PS-I标准;安捷伦科技公司，美国加利福尼亚州 圣克拉拉)获得。

聚合物的门尼粘度用门尼旋转粘度计(Vulchem lND 公司，韩国首尔)测定。依照ASTM标准D 1646规定的条件在100°C预热1min后，大圆盘(直径38.10±0.05 mm，厚度5.5±0.05 mm)按 r/min的转速操作4min测定出门尼粘度。

使用密炼捏合机(300cc, MlRAESl公司，韩国光州)在40°C下将TESPT与原聚合物以相同的比例与白炭黑填充胶料(4.8:I 00)混合。接下来，利用移动模流变仪(MDR)将混合物于160°C下加热20min，以便量化硅烷偶联剂与聚合物之间的反应程度。让反应混合物在四氢呋喃中溶解，并在甲醇中沉淀，去除凝胶和未反应的硅烷偶联剂。用真空烘箱干燥反应混合物后，通过凝胶渗透色谱（GPC）测出分子量和分散性。

1.8 胶料和硫化胶的制备

采用表2所列的配方制备了白炭黑填充胶料，以便对所制备的硫化胶的交联结构进行定量分析，并测定硫化胶的交联密度对力学性能和动态性能的影响。添加不同量的白炭黑填料，通过克劳斯图（ Kraus plot）分离出总交联密度和化学交联密度。本文只讨论了白炭黑添加量为60 phr的硫化胶的物理性能。

表2  采用ESBR和RAFT ESBR的白炭黑填充胶料配方

| 项目 | ESBR, phr | DBTC RAFT ESBR, phr | BMTC RAFT ESBR, phr |
| --- | --- | --- | --- |
| ESBR | 100 | - | - |
| DBTC RAFT ESBR | -- | 100 | - |
| BMPTC RAFT ESBR | - | + | 100 |
| 白炭黑(UL TRASIL 7000GR) | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| 硅烷偶联剂(TESPT) | 3.2/4.8 | 3.2/4.8 | 3.2/4.8 |
| DPG | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ZnO | 3 | 3 | 3 |
| 硬脂酸 | 2 | 2 | 2 |
| 6PPD | 1 | 1 | 1 |
| 硫磺 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| CBS | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

使用密炼捏合机(300cc, MIRAESI公司)制备胶料，填充系数设定为0.7，分两步进行。第一步，在110°C开始捏炼，白炭黑母炼胶在155°C的排料温度下捏合12min。将橡胶、白炭黑、硅烷偶联剂和DPG捏炼2 min 40 s。加入氧化锌和硬脂酸，捏合9 min 20 s。第一步的捏炼结束后，加入硫磺和硫化促进剂CBS，第二步在50°C下继续捏合2min。具体的捏炼方案见表3。

表3  白炭黑填充胶料的捏炼程序

| 步骤 | 时间, min:s | 温度, °C | 转速，rpm | 活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB混炼 | 00:00-00:40 | 110 | 20 | 添加白炭黑 |
|  | 00:40-01:40 |  | 40 | 添加白炭黑、硅烷偶联剂、DPG 1/2 |
|  | 01:40—02:40 |  | 40 | 添加白炭黑、硅烷偶联剂、DPG 1/2 |
|  | 02:40--04:40 |  | 50 | 添加氧化锌、硬脂酸、6PPD |
|  | 04:40-05:00 |  | 50 | 提起上顶栓 |
|  | 05:00-12:00 |  | 50 | 混炼（排料温度：155 °C） |
| 终段母炼 | 00:00-00:20 | 50 | 20 | 添加MB |
|  | 00:20-01:00 |  | 40 | 添加硫磺、CBS |
|  | 01:00—02:00 |  | 40 | 混炼 |

1.9 白炭黑填充胶料和硫化胶的试验方法

[1] 硫化特性

白炭黑填充胶料的硫化特性用移动模流变仪(RLR-3-无转子流变仪，东洋精机，日本 长野 )按±1o的振荡角在160°C下测定20min。通过这一实验，可以确定最小扭矩Tmin)、最大扭矩((Tmax)以及最佳硫化时间(t90)。随后，在160°C下用平板硫化机按最佳硫化时间制备硫化胶。

- 佩恩效应

为了确定未硫化胶料中填料网络化的程度，利用橡胶加工分析仪(RPA 2000, 阿尔法科技公司, 美国 匹兹堡)按ASTM标准D 8059规定的方法，通过应变扫描测试确定储存模量(G’)。佩恩效应代表了填料网络的发育程度。随着应变的增大，填料网络遭到破坏，储存模量值变小。储存模量越小，意味着白炭黑的分散性越好。

- 硫化胶结构的分析（溶胀试验）

硫化胶的结构通过测定交联密度来评估。将硫化胶切成10 mm(长)×10 mm(宽)× 2mm(厚)的尺寸，在30ml 的THF和30ml的正己烷中存放2天，以便去除其中的有机添加剂。样品在室温下干燥1天后称重。接下来，让样品在甲苯中溶胀一天，然后再次重。最后，利用称取的重量和Flory-Rehne方程(公式1)计算总交联密度:

式中，ν为交联密度(mol/g)， Mc为交联点之间的平均分子量(g/mol)，V1为溶胀凝胶中的橡胶在平衡状态下的体积分数，V0为溶剂的摩尔体积(cm3/mol)， ρr为橡胶样品的密度(g/cm3)， χ为聚合物-溶剂相互作用参数。

通过公式1和Kraus方程(公式2)得到未填充胶料的化学交联。接下来，通过计算总交联密度(化学交联密度+填料-橡胶相互作用与化学交联密度的差值来确定填料-橡胶的相互作用程度:

式中φ为填料的体积分数，νr0为溶胀凝胶中未填充橡胶的体积分数，νr为溶胀凝胶中橡胶的体积分数，m为填料-橡胶相互作用。实验重复3 ~ 4次，标准差大约0.4% ~ 1.3%，为不显著。由于这个原因，误差条并未包含在数据图中。

- 力学性能

哑铃形试样尺寸为100mm(长)× 25mm(宽)× 2mm(厚)，系按照ASTM标准D 412方法制备。采用万能试验机(型号: KSU-05M-C, KSU公司，韩国 安山)测定了硫化胶的力学性能(拉伸强度、扯断伸长率和拉伸模量)。

- 磨耗减量

根据DIN 53516制备直径为16mm、厚度为8mm的圆柱形试样，并测定了试样的初始质量。接着，使用Deutsche Industrie Normen(DIN)磨耗试验机，在5 N负载下，以40r/min的速度把试样研磨40min后，测定磨耗试样的质量，以确定耐磨性。

- 动态粘弹性能

制备尺寸为15.0 mm(长)× 5.0 mm(宽)× 2.0 mm(厚)的试样，用于测定硫化胶的动态粘弹性能。采用动态力学热分析仪(DMTA,  EPLEXOR 500N, GABO工业公司,德国 阿尔登)在振幅值为30μm、频率为10 Hz、温度范围为-80℃ ~ 80℃的拉伸模式下测定了硫化胶的Tg和动态粘弹性能。

2  结果与讨论

2.1  BMPTC RAFT试剂的表征

不对称RAFT试剂的1H-NMR 和13C-NMR谱 通过1H-NMR 和13C-NMR对合成的苄基(4-甲氧基苯基)三硫代碳酸酯进行了结构分析。

这些结果如图5和图6所示。通过分析提纯前后的核磁共振峰，可以确认产生了一种副产物(图5a)。从图中还可以看到，提纯后副产物的所有峰全都消失了。

图5  BMPTC RAFT试剂的核磁共振谱

- 净化前；(b)净化后

图6  BMPTC RAFT试剂的核磁共振谱

- 1H-NMR；(b) 13C-NMR

采用1H-NMR对RAFT试剂的微观结构进行了表征。在RAFT试剂的结构中，苯基中的甲氧基(3.85 ppm)、MeO-C-CH-(6.97 ppm)、(S=C)-S- C-CH-(7.50 ppm)和苄基中的(S=C)-S- CH2 (4.49 ppm)、-CH2-C- CH-(7.28 ppm)呈现出1H-NMR共振峰。

采用13C-NMR对RAFT试剂的微观结构进行了表征。在RAFT试剂结构中，苯基中的甲氧基(55.0 ppm)、芳族基团(136.8 ppm、129.0 ppm、128.3 ppm、120.3 ppm、114.7 ppm)、MeO-C-CH- (161.3 ppm)、(S=C)-S-C- (134.3 ppm)，三硫代碳酸酯基团中的-S-(S=C)-S- (226.1 ppm)，苄基中的(S=C)-S- CH2 - (41.9 ppm)、- CH2-C- (127.4 ppm)均呈现出13C-NMR共振峰。

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ7.50 (d, J =8.2 Hz, 2H), 7.28 (s, 5H), 6.97 (d, J =8.7 Hz, 2H),4.49 (s, 2H), 3.85 (s, 3H) 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ226.1, 161.3, 136.8, 134.3, 129.0, 128.3,127.4, 120.3, 114.7, 55.0, 41.9。

2.2  ESBR和RAFT ESBR原料聚合物的表征

2.2.1 聚合物的化学结构和分子量

用GPC法测定了ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR的分子量。结果（如表4所示）证实，RAFT ESBR具有比ESBR窄的分散性。从图7所示的GPC测量曲线可以看出，与ESBR相比，分散性窄的DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR具有更少的“低分子量聚合物链”。

表4  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR聚合物的特性

| 项目 | 分子量，Mw | 分散度D，Mw/Mn* | 苯乙烯 含量，wt% | 乙烯基含量（丁二烯中），wt% | 门尼粘度， ML1+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESBR | 625000 | 4.1 | 23.5 | 20.7 | 52 |
| DBTC RAFT ESBR | 62000 | 3.0 | 23.5 | 21.1 | 57 |
| BMPTC RAFT ESBR | 635000 | 2.9 | 23.5 | 21.0 | 61 |

*Mw/Mn ：重均分子量/数均分子量

这些低分子量的聚合物链可以降低零剪切粘度值。结果表明，分散性较宽的聚合物表现出较少的牛顿力学行为，从而在变形过程中表现出更多的剪切变稀行为。这意味着低分子量的聚合物链会降低聚合物的粘度，并表现出粘性特征。

因此，DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR聚合物的弹性特性比传统ESBR更具有牛顿性质。与  ESBR相比，RAFT ESBR具有更高的门尼粘度。含有亲水甲氧基的BMPTC RAFT ESBR的门尼粘度最高，因为它具有很强的分子相互作用和较高的内聚能密度。

图7  (i) ESBR (ii) DBTC RAFT ESBR(iii) BMPTC RAFT ESBR聚合物的GPC曲线

用 1 H-NMR证实了聚合物的微观结构。在SBR结构中，1,2-乙烯基、1,4 -丁二烯和1,2-丁二烯及苯乙烯的芳族部分的1H-NMR共振峰分别为4.6~ 5.0、5.0~ 5.75和6.7 ~ 7.3 ppm。在丁二烯的1, 4-加成中，顺式-1,4-加成的峰值为5.3 ~ 5.4 ppm，反式-1,4-加成的峰值为5.4 ~ 5.5 ppm。BMPTC RAFT ESBR的甲氧基在3.9 ~ 3.95 ppm时达到峰值。

在考虑单体分子量和各峰所指代面积的情况下，计算了聚合ESBR和RAFT ESBR的微观结构组成。三种聚合物中的苯乙烯含量均为23.5%。这三种聚合物的乙烯含量也相近:  ESBR为20.7%，DBTC RAFT ESBR为21.1%，BMPTC RAFT ESBR为21.0%。1H-NMR的测量结果进一步证实了这三种聚合物具有类似的微观结构。详细的GPC和1 H-NMR结果如图7和图8所示，并列于表4。

2.2.2  RAFT ESBR与硅烷偶联剂的反应

DBTC RAFT ESBR在苯乙烯-丁二烯主链之间有一个三硫代碳酸酯基，这是由于聚合过程中所使用的RAFT试剂的选择。当硅烷偶联剂与三硫代碳酸酯基团反应时，以对称形式生长的聚合物链便被缩短了(图9)。

用DBTC RAFT ESBR（聚合物链以对称的形式生长）制备的白炭黑填充胶料，由于分子量下降呈现出了不利的物理性能。图10表明，与DBTC RAFT ESBR在两侧生长聚合物不同，不对称BMPTC RAFT ESBR聚合物只在一个方向生长，对分子量则有截然相反的效应。为了证实溶液在降低分子量方面的潜力，在没有白炭黑的情况下，采用MDR法将ESBR、对称DBTC RAFT ESBR和不对称BMPTC RAFT ESBR与4.8 phr硅烷偶联剂在160℃下反应20 min，测定其分子量降低的程度。

反应之后，聚合物-硅烷偶联剂的混合物的凝胶含量较高。这种高凝胶含量归因于两个反应:硅烷偶联剂的自缩合反应，硅烷偶联剂受热形成的自由基与原料聚合物的反应。特别是，继DBTC RAFT ESBR与硅烷偶联剂反应后，RAFT ESBR碎片附着在形成的三乙氧基硅烷基上，发生凝胶化，致使凝胶含量高达72.7%。从而，在过滤四氢呋喃中的反应后因溶解聚合物而形成的凝胶后，剩余聚合物的分子量和分散性的分析结果如图11所示，并列于表5。

表5  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR聚合物与硅烷偶联剂反应*后的特性

| 项目 | 与硅烷偶联剂反应前 |  |  | 与硅烷偶联剂反应后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量， Mw | 分散度D， Mw/Mn | 凝胶含量， % | 分子量， Mw | 分散度D， Mw/Mn* | 凝胶含量 ，% |
| ESBR | 625 000 | 4.1 | 1.8 | 625 000 | 4.1 | 30.4 |
| DBTC RAFT ESBR | 620 000 | 3.0 | 1.7 | 620 000 | 3.0 | 72.7 |
| BMPTC RAFT ESBR | 635 000 | 2.9 | 2.0 | 635 000 | 2.9 | 30.1 |

*在160℃下反应20min。

图8  (a) ESBR (b) DBTC RAFT ESBR(c) BMPTC RAFT ESBR聚合物的1H-NMR谱

（未完待续）