石墨烯纳米片对CNT-CB填充聚（1,4-顺式-异戊二烯）

橡胶纳米复合材料性能的提升

朱永康 编译

摘  要：研究了基于市售碳同素异形体和顺式1,4-聚异戊二烯（IR,又称为“异戊橡胶”,是合成橡胶中最好的品种之一）的橡胶纳米复合材料。所用碳同素异形体为剥离型石墨烯纳米片xg C 750（xGnPs）、碳纳米管（CNT-NC7000）及炭黑（CB-Printex xe2）。首先用炭黑和CNT与IR混炼制备CB-CNT基母胶。通过添加2~15 phr(份) xg C 750获得了最终的纳米复合材料。介绍了增大xgC 750填充量对动态力学性能、热性能及电性能的作用。多滞后测定证实了填料网络化的稳定性。

关键词：纳米填料；石墨烯纳米片；橡胶纳米复合材料；混合填料

引言

诸如炭黑这样的传统填料，自一个世纪以来便是有名的补强填料，被用于轮胎等形形色色的橡胶制品。最近，“纳米填料”作为一类新材料出现并得到广泛的探索，以便提高橡胶纳米复合材料的动态力学性能。除了纳米石墨填料和碳纳米管外，人们对石墨烯这种二维（2D）薄片的兴趣与与日俱增。石墨烯是由扩展的蜂巢状结构中的sp2杂化碳原子构成的。对石墨烯的关注归结于其极好的热性能、电性能及力学性能。

对石墨纳米填料在弹性体基质内的广泛研究已有不少文献报导。我们在最近的工作中，利用石墨烯、多层石墨烯或石墨纳米填料、纳米白炭黑及碳纳米管证明了流变性能、力学性能及电性能有所提升。但从见诸文献的研究报告中也发现了不少挑战，例如促进均匀分散、稳定的填料网络化及增强聚合物-填料相互作用。在理解填充橡胶纳米复合材料的滞后损失和动态力学性能的改善方面，结构和橡胶内相互作用的动力学，聚合物链的立体化学，以及填料分散（如填料粒子及其聚集体的取向）起着重要的作用。不过，在纳米填料补强橡胶基质场合下，由于这样的纳米粒子呈现的“量子效应”等特性，无法成功地实现填充橡胶的线性依存性（亦称“佩恩效应”） ，从而完全准确地判定这样的行为。橡胶补强的另一个重要特性是填料网络化，它在橡胶基质内达到长程粒子簇聚集的渗透极限后，可能会导致性能的极大提升。

今天，混合填料体系得到了采用，据文献报导，传统填料与所谓的“纳米填料”混合，性能有明显提升。据称这种性能提升归因于填料纳米粒子本身或与其它混合填料种类或填充橡胶基质的聚合物链的协同效应或相互增强效应。最近，Bokobza等人论证了在丁苯橡胶（SBR）基质中使用炭黑、CNT以及CB+CNT混合填料时，分散性、拉伸强度和电性能改善的情况。H.Lorenz等人通过技术手段发现，在弹性体基质中使用白炭黑-CNT混合填料有望产生协同效应，并证实纳米复合材料的动态力学性能、热性能和电性能有所提升。M.Galimberti等人则论证了在CB+CNT、纳米石墨+ CB混合填料基橡胶纳米复合材料中， CNT与炭黑的协同效应以及相互作用。A.Malas 等人表明，与膨胀石墨（EG）和EG/CB填充NR(天然橡胶)复合材料相比，改性膨胀石墨（MEG）/CB填充NR复合材料的力学性能、热性能和动态力学性能更高。L.L.Wang等人证明，对于NBR(丁腈橡胶)/CB/EG复合材料，分数系数和磨损率呈现出随施加载荷和滑动速度上升而减小的趋势。

在本文中，利用基于碳同素异形体和顺式1,4-聚异戊二烯（IR）的橡胶熔融混合法制备了橡胶纳米复合材料。通过扫描电子显微镜（SEM）考察了纳米填料（xg C750、CNT、CB）的形态学及结构特性。首先将IR与炭黑和CNT混合制备了母胶，随后利用小型Haake Rheomix600加大xgC 750的浓度（从2份增至15份），获得了新鲜的纳米复合材料。按扭转模式对未加工的纳米复合材料进行了动态力学测试，从0.28%至400%进行应变扫描。借助应力-应变和多滞后测定评估了硫化胶的拉伸强度和填料网络化的稳定性。通过介电交流导电率考察了电性能。通过动态力学热分析（DMTA）研究了硫化胶的高温性能和低温性能。论证了加大xgC 750在IR橡胶中的填充量对动态力学性能、热性能和电性能的影响。

1  实验部分

1.1  材料

用商标名为SKI3的合成橡胶顺式1,4-聚异戊二烯（IR）作为橡胶基质，此材料购自俄罗斯Nizhnekamskneftechim 出口公司，门尼粘度（ML1+4@100℃）为70MU。

所用纳米填料为市售xg C750型剥离石墨烯纳米片（xGnPs，购自美国XG科技公司），Printex xe2品种炭黑（从德国欧励隆工程炭公司获得）和商标名为NANOCYL NC 7000的碳纳米管（CNT，系从比利时Nanocyl S.A公司获得）。采用硫磺硫化体系。使用的其它配合剂有氧化锌、硬脂酸和N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺（CBS）。全部配合剂均按接收样使用，未作进一步提纯。纳米填料的BET表面积列于表1。

表1  本研究使用碳纳米填料的实测BET表面积

| 序号 | 碳纳米填料 | BET表面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑（CB）Printex xe2 | ~1120m2/g |
| 2 | 石墨烯纳米片xgC 750 | ~820m2/g |
| 3 | 碳纳米管NC7000 | ~220m2/g |

1.2 干态熔融混合和母胶的制备

母胶用大型Thermofisher-Haak3000实验室混炼机制备，转子速度50rpm，起始温度为50℃。在第一步，喂入IR（100份），在混炼室内捏炼1~2min。在第二步，作为填料分散阶段，把20份炭黑Printex xe2一步步加入混炼室，持续混炼4~5min。最后添加碳纳米管，混炼3~4min直至达到稳定扭矩。制备母胶的整个混炼过程不超过10min。母胶（含20份炭黑Printex xe2和2份 CNT）最后卸料，并在开炼机上均化4~5min。

1.3 纳米复合材料的制备

利用小型Haak600实验室混炼机从IR/CB/CNT母胶制备橡胶纳米复合材料。第一步，在温度为50℃、转子速度为50rpm的条件下，将IR母胶喂入混炼室内混炼1~2min。第二步，作为填料分散的一部分，把xg C750加入混炼室，持续混炼3~4min，直至达到稳定扭矩。其它配合剂在第三步（氧化锌和硬脂酸）、第四步（硫磺和CBS）分别混炼2min和2~3min, 直至达到平衡，然后从混炼室排出纳米复合材料。总混炼时间保持在10min以内。最后，按照文献报导的方法，将纳米复合材料传输到开炼机上，在室温下均化4/5次，辊距保持在1cm。

1.4 结构性能、动态力学性能及热性能测定

纳米填料的形态学利用装有钨丝灯的Zeiss EVO MA10扫描电子显微镜（SEM），按8kV的控制电压进行测定。流变曲线是在160℃、1.667Hz频率和0.50%应变条件下获得的。在1Hz频率、80℃温度下，用橡胶加工分析仪（RPA2000）对原始纳米复合材料进行应变扫描测试，应变扫描从0.28%进行至400%。

采用“ARES，Rheometric Scientific”设备对2mm厚的硫化胶进行动态力学热分析（DMTA），温度扫描是在0.1%应变和10Hz频率下，从-70℃扫描至80℃。保持连续不断的氮气供应，以便获得DMTA所需的低温条件。依据DIN53 504标准对硫化胶进行拉伸测试。拉伸-应力测定用带0.5N预加载荷的万能材料试验机（Zwick/Roll Z010）进行。应变速率，拉伸测试保持在200mm/min，多滞后测定保持在40mm/min。

2  结果与讨论

2.1  纳米填料的结构和形态表征

纳米填料的结构和形态特性通过扫描电子显微镜（SEM）技术来研究。纳米填料（xg C750、CNT-NC7000和CB- Printex xe2）具有代表性的显微镜照片如图1所示。

图1  xgC 750（a，b）、CNT-NC7000（c，d）和CB-Printex xe2（e，f）的SEM显微照

xg C750具有破裂或损坏的“片状”形态，呈现出随机排列的剥离石墨烯层（图1a、b）。这些损坏的石墨烯层堆叠可能起因于剧烈的热酸性处理，进行这种处理旨在获得最大程度的剥离和高表面积。这些剥离的堆叠石墨烯层看起来是透明的，在堆叠石墨烯层上具有明显的波纹状形态，更加靠近聚集的填料粒子。图1c、d为CNT-NC7000的SEM显微镜照片。照片证实了聚集体较少而不是附聚体较小，只不过捆绑或缠结并不紧。在高放大倍率下，CNT呈现出随机取向的宽广的长度分布。业已证实，这种“管状”粒子的平均直径主要处于纳米范围，而其它则处于亚微米范围，极少数处于微米范围。图1e、f为CB-Printex xe2的SEM显微照。

从这些显微照可看出填料粒子分布均匀，同时注意到聚集体较少，附聚体更是寥寥无几。在高分辨率下，聚集粒子中的明显“空隙”清晰可见（图1f）。此外，尚注意到了随机排列的较小的“片状”结构。

  - IR纳米复合材料流变学的表征

xg C750浓度持续上升（从0 份升至15份）的混合填料体系的最佳流变曲线示于图2a。从该图中可观察到，填料浓度上升导致扭矩增大，焦烧时间和硫化时间缩短。这些效应归因于其自身/混合物种当中的个别碳纳米填料的填料网络化或相互作用的确立，或如近来报导的由于橡胶基质内填料的影响，分散力（如范德华相互作用）有所增大。由此不难看出，在橡胶硫化过程中，增大橡胶基质内填料的浓度具有积极影响。另外，其它特性如处于焦烧状态的扭矩上升则未得到证实，从而确认填料的凝聚行为并未发生。我们还观察到少许的硫化返原，硫化熟化（t’90）时的模量增加相对减少。

焦烧时间（t’10）随IR纳米复合材料中xg C750填充量增加的比较研究如图2b所示。焦烧时间随xg C750填充量增加而缩短的特性得以证实。我们发现，xg C750通过加速焦烧时间而影响焦烧，这随着填充量的增加变得更加明显。焦烧时间因IR纳米复合材料中xg C750增加而加速的现象，或许归因于xg C750的高表面积赋予了与聚合物链相互作用的高界面面积。前不久有报告称，xg C750的高表面能不均匀性可提供与聚合物相互作用的填料高分散力，它在促进热传递从而加速焦烧时间，有利于早期网络形成方面也起着重要的作用。还有人表示，纳米复合材料的焦烧时间急剧缩短是由于形成了几种中间产物或副产物，例如干态混合过程中的氨基，有利于硫化反应在更短的时间内完成。此外，填料的高导热性在缩短焦烧时间方面也起着重要作用，据认为这是xg C750填充IR纳米复合材料的焦烧时间陡然下降的又一个原因。

图2  （a）含xgC 750浓度0~15份的混合填料/IR体系基纳米复合材料的流变曲线；（ b）含xgC 750填料浓度不同的混合填料/IR纳米复合材料的t’10下降行为

2.3 通过RPA研究考察流变性能

利用应变扫描测试来研究含混合填料体系的纳米复合材料的粘弹行为。填料网络化通过测定最小变形G’（γmin）下的储存模量（G’）对加入IR基质的填料体系中xg C750填料含量的依存性来研究，如图3a所示。观察到在较低的应变幅度下，G’的平稳特性曲线随填料浓度的增加而上升，随着应变的增大而下降，正如一些文献的报导。

图3b比较了混合填料/IR填充橡胶纳米复合材料的储存模量（G’，单位：kPa）随填充量变化的情形。对于IR混合纳米复合材料，xg C750填充量增大在改善储存模量方面的影响可能归结于许多原因。首先，xg C750具有表面积高的特点，可提供填料与橡胶基质内的聚合物链相互作用的界面面积。因此，它可能导致环绕或吸附于纳米填料表面的聚合物链的活动度受限，导致形成硬化的中间相，从而使得模量增大。其次，较高的填充量（xg C750＞3份）可能导致在橡胶基质内形成长程填料-填料相互作用网络，进而引起IR基混合填料纳米复合材料的模量提升。第三，IR基混合填料纳米复合材料内添加3份 的xg C750后，纳米填料自身或其与橡胶基质的相互作用效应会造成储存模量增大。近来有文献报导说，在基于CB/CNT、CB/纳米石墨等混合填料体系的复合材料中， 发现有机陶土（OC）、纳米陶土（NC）、纳米石墨|、CNT与炭黑产生了协同效应。G’明显提高（特别是在添加3份 xg C750后）及图3 c中的发现表明，xg C750能够在CB+CNT填充橡胶纳米复合材料内产生增强效应，这可以归因于受IR基混合填料纳米复合材料内的填料尺寸、形态学、取向、分散和填充量影响的因素。据文献报导，较高的分散（即填料粒子作为初级粒子或单个粒子分散）和较高的剥离，有助于在填料和橡胶基质之间形成较高的界面相互作用，从而对储存模量产生影响。

图3  （a）混合填料/IR纳米复合材料的储存模量（G’,kPa）与不同应变（从0.28%增至300）的关系；（ b）xgC 750填充量不同的混合填料/IR纳米复合材料储存模量的对比性描述；（c）混合填料/IR纳米复合材料储存模量随xgC 750填充量变化所表明的协同效应

2.3 拉伸强度

混合填料/IR体系的应力-应变曲线显示，拉伸性能随IR橡胶基质内xg C750浓度的增加明显改善（图4a）。拉伸性能改善大概是由于填料网络化更好，填料-聚合物相互作用更高，而这又会导致分散力提高，有利的纳米填料取向，或单一填料或与混合填料成分的相互作用特征。业已发现，含xg C750的纳米复合材料能够获得惊人的应力，扯断伸长率也有所提高，在填充量超过10份后变得更加明显。这或许正如文献所报导，归因于xg C750与混合填料成分的增强或协同效应。对于给定的聚合物和硫化体系，填料网络在其强度和架构方面的效果会影响动态应变下的动态模量和滞后。

图4  （a）混合填料/IR纳米复合材料的应力-应变曲线；（ b）混合填料/IR纳米复合材料xgC 750填充量为0和2份时的多滞后应力-应变曲线对比；（c）混合填料/IR纳米复合材料xgC 750填充量为5份、10 份和15份时的多滞后应力-应变曲线对比

图5  （a）含xgC 750浓度为0~5份的混合填料/IR体系基纳米复合材料的DMTA对比；（ b）含xgC 750浓度为0~5 份的混合填料/IR体系基纳米复合材料的tanδ对比

对混合填料/IR体系进行了多滞后应力-应变测试。图4b示出了IR基质母胶中含0 份和2份 xg C750填料的混合体系的多滞后（详见实验部分）。在多滞后循环应变过程中发现，稳定的填料网络能够降低填充橡胶的滞后。而填料网络的破裂和重构又会引起额外的能量耗散（特别是第一次循环可看出来），招致更高的滞后损失。这可以归因于较硬的填料簇的应变放大，以及较软的已损坏填料簇的周期性破裂和再聚集（愈合）。不妨以更简单的方式，假定所有较软的填料簇均在周期的转折点破裂，这些处于应变状态的簇内储存的机械能完全耗散了；也就是仅有不可逆转的应力分布结果。从理论上讲，该材料的力学过于复杂而难以完全理解，因为在一个周期的转折点，并非所有较软的填料簇都破裂了。填充5份、10份和15份 xg C750的IR母胶的综合情况如图4 c所示。还有文献报导称，由于附聚体内所吸留的橡胶，填料网络能显著增大填料的有效体积，导致低应变下的弹性模量升高。

2.4 动态力学温度分析（DMTA分析）

通过DMTA试验可进一步评估力学性能，进而表明纳米填料的补强效率和极端温度下的聚合物-填料相互作用程度。图5 a和b表明了模量和损耗角正切（tanδ）行为。从tanδ曲线的最大峰值和复合模量（G*）可获得玻璃化转变温度（Tg），且能够观察到含15份 xg C750的复合材料（-65.4℃）的Tg。比不含xg C750的硫化胶（-65.4℃）的Tg要高~3℃。

这可能是由于xg C750能够强化对聚合物链活动度的限制，其原因在于IR与xg C750片层之间强烈的界面附着或较高的聚合物-填料相互作用（xg C750的表面活性更高）。不同温度下的tanδ曲线下面积表明总能量大概被某一材料吸收了。由此可以推断，引入xg C750可提高IR母胶的总体硬度 ，而其弹性则未受到明显的影响。这样的特性确实令人兴奋，因为正如文献报道的那样，大部分补强将会不可避免地导致硬度增大。

2.5 介电直流导电性能

在10-2~106Hz的频率范围内，测定了介电直流导电率及性能（图6 a和b）。IR母胶中的xg C750填料浓度为0份、2 份、5 份、10 份和15 份时，分别对导电性进行了研究。观察到混合填料体系具有良好的导电性，且随着掺入母胶的xg C750浓度的增加而升高。当填充量较低时，在较小的频率范围内，介电导电率曲线平稳段几乎保持相似，导电性并未受到明显的影响 。在IR基质内含15份 xg C750的混合体系中，观察到了较高的导电率（＞1.4×10-1S/cm）。为了实现电性能的提升，选取了甚低频率（0.1Hz）下的介电直流导电率，绘出其与填料体积分数的关系曲线（图6 c）。可以观察到，填充量超过3份后导电率大幅上升，这可能归因于在这样的浓度下填料网络化程度提高，填料-填料粒子间的长程相互作用确立。由于IR基质中纳米填料的高电子迁移率，xg C750含量不同的混合填料硫化胶体系，其介电导电率在较低值表现出性能提升。

图6  （a）混合填料/IR复合材料的介电交流导电率；（ b）混合填料/IR体系基纳米复合材料的的介电交流导电率随xgC 750填充量变化所证实的在2份后的介电性能提升

3  结论

本文论证了xg C750这类纳米填料用于混合填料体系可引起IR基橡胶纳米复合材料的动态力学性能、热性能及介电性能的明显提升。通过干态熔融混合法成功地制备了这样的纳米复合材料。从流变学研究发现，焦烧时间（t’10）随着填料浓度的增加而缩短——这一现象随IR橡胶基质中xg C750浓度的增加而更为明显。

从应变扫描测定结果发现，随着橡胶基质中xg C750浓度的增加，在低应变幅度下获得了非线性特性曲线平稳段。对xg C750填充量为3份的IR母胶，观察到动态性能有所提高。根据应力-应变测定，观察到应力在各种伸长率下均随IR母胶内填料含量的增加而明显增大。多滞后应力-应变研究表明，第一次循环呈现的能量耗散高于第一次循环，证实了稳定的填料网络化能够降低滞后损失。由tanδ曲线和G*的最大峰值，即可得出玻璃化转变温度（Tg），且可观察到含15份 xg C750的复合材料（-65.4℃），其Tg要比含0份 xg C750的复合材料（-63.6℃）高~3℃。混合填料体系中xg C750填充量为15份时，xg C750基硫化胶的介电导电率为~1.4×10-1S/cm，这对于轮胎这样的汽车应用已经足够了。