环保等离子体炭黑替代炉法炭黑

朱永康  编译

美国巨石材料公司（Monolith Materials, Inc. 以下简称“巨石公司”）生产出了一种环保炭黑，每生产一吨炭黑（CB），二氧化碳（CO2）的排放量可减少两吨。这种炭黑（以下简称“巨石炭黑”）具有与现有的炉法炭黑（以下简称“炉黑”）相同的物理性能和胶体特性，而炉黑工艺是在大约80年前开发出来的。巨石炭黑是用天然气和可再生电力生产的，而不是以乙烯焦油(PFO)或煤焦油为原料，故该产品是一种更清洁、更纯净的炭黑，可以直接替代炉黑，因为二者在橡胶胶料内的性能非常接近。

本文介绍巨石公司新上市的等离子体炭黑在环保方面的优势，以及等离子体炭黑在橡胶中的物理性能和性能数据。

1  现状

目前，巨石公司在美国东北部的内布拉斯加州哈勒姆运营着一座年产14000吨炭黑的工厂(图1)。内布拉斯加州地处便于在北美地区分销的中心位置，拥有多条铁路和天然气管道，此外还拥有非常丰富的可再生能源。这座工厂拥有天然气和可再生能源的输入，以及氢气（H2）和炭黑的输出(图2)。由于巨石已经凭借反应器技术消除了氧气，从而使得原料（即天然气）无法燃烧，因而不会在当地产生二氧化碳（CO2）、硫氧化物（SOx）或氮氧化物（NOx）。

图1  巨石位于哈莱姆的炭黑和氢气生产工厂

图2  巨石生产炭黑和氢气的简化工艺流程图

炭黑是根据其生产工艺来进行分类的。目前生产的炭黑有乙炔炭黑、热裂法炭黑、炉黑、槽法炭黑（简称“槽黑”）等等。绝大多数的炭黑(超过90%)都是通过最为廉价的工艺，即二十世纪40年代后期首创的炉黑工艺制造出来的。这种工艺虽然成本效益较高，但每生产1吨炭黑就会排放2.3吨二氧化碳。与巨石公司开发的等离子体工艺相比, 炉黑工艺每产出1吨炭黑便要多排放整整两吨二氧化碳(图3)。除了这种清洁工艺制造的炭黑外, 巨石的先进工艺还产出一种洁净的副产物氢气，通过哈勃-博世法（Haber-Bosch process）又可将其转化成氨气。蒸汽甲烷重整(SMR)与巨石制氢工艺对环境影响的比较如图4所示。

图3  巨石等离子体工艺与基于燃烧的炉黑工艺的比较

图4  巨石等离子体工艺与其它制氢工艺的比较

图5  可再生天然气公式

如今，巨石公司已将可再生的天然气引入等离子体炭黑+氢气工艺，该工艺系利用来自可再生生物资源的甲烷作为原料。图5底部所示的炭黑为前不久（大概是过去几个月内）产出的，它是一种在经厌氧消化前通过某种形式的光合作用在有机体内获得碳原子的生物有机体。厌氧消化过程中产生的可再生天然气与化石能源天然气的化学性质相同，而只是碳-14与碳-12原子的同位素比值不一样(图5)。总体而言，整个工艺可以被认为是将大气内二氧化碳中的碳截存下来，成为广泛用于车辆轮胎以及众多工业制成品的炭黑。如此一来，就将使巨石的客户达比用基于燃烧的污染较严重的炉黑工艺产出的炭黑更快地达到碳中和，或可能的负碳排放状态。

2  巨石炭黑的物理性能

等离子体转化天然气的工艺早在1918年就有了构想，这可以从引用的专利文献中看到。巨石从挪威Aker Solutions公司和法国巴黎文理研究大学旗下国立巴黎高等矿业学院的工艺、可再生能源和能源系统中心的Laurent Fulcheri研究小组获得了两种不同的技术许可。这两种技术的结合使得技术突破不仅可以生产固体碳产品和氢气，而且还可以制造出非常有用的炭黑——它在今天的应用中能够取代污染严重的炉黑。而面临的挑战是设计一种工艺，使其能制造出表面积、结构和胶体性质与炉黑相同的炭黑。

炭黑在出货的时候，客户从巨石公司收到的分析报告单(COA)与炉黑制造商的非常接近。巨石炭黑的粒子形态与炉黑十分相似，胶体性质和表面化学性质与炉黑相同或非常相似。在工业上，炭黑是从“蓬松”的粉末经过造粒成为粒状或珠状， 而巨石炭黑成粒的方式与炉黑相同，这就是为什么巨石炭黑粒子的硬度、强度、5 '细粉值等均与现有炭黑的值相当的缘故。本文物理性能部分所研讨的巨石炭黑（Monolith N762）的N2SA表面积/吸油值为31/65, 而N762炭黑的标准值为28/66。所有物理性能均与前面提到的相同。

表面积和结构为平均值，并不提供关于粒子直径分布的信息。动态光散射(DLS)通过计算一个相关函数来测量分散于溶液中的聚集粒子的流体动力学半径，该相关函数可以与爱因斯坦-斯托克斯方程结合使用，得出粒子直径（即费雷特直径）以及多分散指数(PDI)(图6)。巨石炭黑粒子的PDI为0.211，而炉黑粒子的PDI为0.234，粒径分布确实显得稍微窄些。对于巨石炭黑粒子和炉黑粒子，Z均粒径分别为213 纳米和216 纳米，体积分布分别为328 纳米和355 纳米。

图6  巨石炭黑与炉黑N762的DLS谱图(顶部为强度分布，底部为体积分布);

A93C为巨石公司的N762炭黑品种

图7  巨石炭黑和炉黑N762的扫描电子显微镜照片（放大4000倍）

图8  巨石炭黑和炉黑N762的扫描电子显微镜照片（放大 15000倍）

图9  巨石炭黑和炉黑N762的扫描电子显微镜照片（放大 30000倍）

等离子体炭黑是由清洁的天然气制成的，完全没有存在于PFO中的杂质，PFO是炉黑工艺的生产原料。因此，巨石能够提供碳元素纯度高达99.5%的炭黑。炉黑中发现的一些杂质包括硫、催化剂粉末和金属氧化物。此外，在反应过程中，反应炉炉砖中的氧化铝和二氧化硅也很可能存在于炉黑产品中。而在巨石的工艺中，则没有硫或其它杂质，因为生产原料为清洁的天然气。这也会影响到从这两种工艺过程中排放出来的气体污染物。PFO中存在的硫实际上导致了硫氧化物（SOx）的排放，而用于使PFO部分燃烧的空气也导致了大量NOx的排放。

碳含量从96%~97%到99.5%的波动对橡胶性能具有明显的影响。巨石炭黑由于不含硫和金属催化剂，当将其加入到橡胶胶料当中时，某些橡胶胶料中的硫化化学反应所需要的时间可能稍微长些。表1列出了元素含量表。由于原料从来就不会变化，巨石炭黑的纯度始终如一，具有非常强的再现性和一致性，这与PFO炉黑工艺形成了鲜明的对比——PFO炉黑工艺原料中的杂质和原料品质都在不断变化。

表1  巨石炭黑与炉黑的纯度和物理特性

| 样品 | 元素（质量百分比） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | S | O | H | N |
| Monolith N762（A93C） | 99.5 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.12 |
| 炉黑N762 | 97.5 | 1.6 | 0.52 | 0.26 | 0.08 |
| Monolith N660（A93F） | 99.5 | 0 | 0.29 | 0.08 | 0.10 |
| 炉黑N660 | 96.7 | 2.1 | 0.68 | 0.36 | 0.11 |

3  在橡胶胶料中的性能

3.1  材料和方法

根据表2的配方制备了两种胶料。为了便于进行比较，研究了巨石等离子体炭黑(M772)和炉黑(N772)在一种标准的卡车和乘用车(PC)气密层胶料中的作用。每一种炭黑都具有相近的氮表面积（N2SA）和吸油值（OAN）。本研究中评估的胶料配方来自埃克森美孚化工的《溴化丁基橡胶配合和应用手册》。

表2  气密层胶料配方

| 材料 | 卡车轮胎 | 乘用车轮胎 |
| --- | --- | --- |
| 母炼 |  |  |
| Exxon BIIR 2222 | 100 | 80 |
| SIR 20 | - | 20 |
| 增塑剂 LN | 8 | 8 |
| 硬脂酸 | 1 | 1 |
| SP-1068 | 4 | 4 |
| Proaid AC-740 | 7 | 7 |
| 炭黑 | 60 | 60 |
| 终炼 |  |  |
| 母炼胶 | 181.15 | 181.15 |
| 硫磺 | 0.5 | 0.5 |
| MBTS | 1.3 | 1.3 |
| 氧化锌 | 1 | 1 |

气密层胶料配方在法雷尔-班伯里混炼机中混炼，该设备腔室容积为1.57 升，填充系数为75%。这种胶料从开始到结束总共包含了13个步骤，其中10个步骤属于母炼阶段，其余3个步骤属于终炼阶段。非生产性胶料和生产性胶料的排料温度分别为125℃和105℃。之所以选择这种适中的排料温度，是因为在超过140℃的温度下，由于脱卤过程，BIIR聚合物的稳定性会下降。每道工序均在双辊开炼机上进一步混炼完成。开炼机转辊的表面温度为32℃。然后将这些样品成薄片状排出，并在平整、干燥的金属表面冷却。使用阿尔法科技公司的RPA+橡胶加工分析仪，在温度为160℃、频率为1.667 Hz、应变为0.5度的条件下混炼12小时后，对巨石炭黑和炉黑试样的硫化性能进行了测试，总测试时间为30分钟。每个样品混炼后于160℃在20吨的平板硫化机上硫化至少24小时，总硫化时间T95加2分钟。每种胶料的T95分别见表3和表4中的卡车轮胎气密层和乘用车轮胎气密层的T95。所获得的硫化胶薄片的平均厚度约为4.5毫米。

表3  卡车轮胎气密层胶料的硫化特性和加工性能

| 性能 | 单位 | 卡车轮胎 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M772 | N772 |
| 分散度 | % | 98.6 | 97.2 |
| 门尼粘度ML (1+4), 100°C | MU | 49.8 | 45.9 |
| RPA最小扭矩 | dNm | 1.19 | 1.11 |
| RPA最大扭矩 | dNm | 4.96 | 4.33 |
| TS1 RPA, 160°C | min | 3.70 | 3.70 |
| TS2 RPA, 160°C | min | 5.48 | 5.88 |
| T95 RPA, 160°C | min | 13.7 | 15.5 |

表4  乘用车轮胎气密层胶料的硫化特性和加工性能

| 性能 | 单位 | 乘用车轮胎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M772 | N772 |  |
| 分散度 | % | 98.3 | 94.4 |  |
| 门尼粘度ML (1+4), 100°C | MU | 43.96 | 40.48 |  |
| RPA最小扭矩 | dNm | 1.12 | 1.04 |  |
| RPA最大扭矩 | dNm | 5.59 | 4.68 |  |
| TS1 RPA, 160°C | min | 3.25 | 4.18 |  |
| TS2 RPA, 160°C | min | 4.96 | 6.00 |  |
| T95 RPA, 160°C | min | 11.63 | 12.10 |  |

4  结果与讨论

4.1 硫化和加工

巨石生产的炭黑并不经历与炉黑相同的过程。这最终使该公司能够生产出高补强的填料，这种填料具有比炉黑更清洁的表面。如前所述，等离子体炭黑工艺使用的原料是天然气，而炉黑的原料为PFO，其中含有不同数量的硫、催化剂粉末、无机盐、耐火材料和金属。巨石等离子体炭黑的清洁表面、较少的含氧基团和更好的分散性，是在硫化和加工曲线中观察到细微差异的主要贡献因素。清洁的表面及炭黑在聚合物基质中的分散度提高，使巨石炭黑在流动聚合物中的体积分数比炉黑降低得更多。

观察到的M772与N772的硫化特性和加工性能的差异源于前述三个主要因素。含M772的两种胶料的门尼粘度均高于对照炉黑。在卡车轮胎气密层胶料中，高温焦烧安全性与对照炉黑大致相同；但在气密层胶料中, M772经历形成的时间略早, 交联的程度很可能比N772更高。从图10和图11中可以看出，最小扭矩值与上升出现得更早类似，达到了更高的最大扭矩值。

图10  卡车轮胎气密层胶料的硫化曲线（由阿尔法科技公司RPA+测得）

图11  乘用车轮胎气密层胶料的硫化曲线（由阿尔法科技公司RPA+测得）

4.2  物理性能

拉伸性能根据ASTM D412测试方法，用ZwickRoell LP公司制造的Z005型拉伸试验机以标准环测定。卡车轮胎气密层胶料的拉伸特性见表5,  乘用车轮胎气密层胶料的拉伸特性见表6。表中所列数据显示，M772与N772在这两种胶料中的表现不相上下，在高应变下的刚度稍微大些。

表5  卡车轮胎气密层胶料的拉伸性能和伸长性能

| 性能 | 单位 | 卡车轮胎 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M772 | N772 |
| 100%定伸应力 | MPa | 0.71 | 0.68 |
| 300%定伸应力 | MPa | 2.01 | 1.99 |
| 600%定伸应力 | MPa | 4.36 | 4.41 |
| 800%定伸应力 | MPa | 7.24 | 6.97 |
| 扯断伸长率 | % | 919.7 | 951.4 |
| 极限拉伸强度 | MPa | 9.19 | 9.36 |
| 邵氏A硬度 , 未老化 | 点 | 40.75 | 40.15 |
| 100% 定伸应力（老化后） | MPa | 1.19 | 1.26 |
| 600% 定伸应力（老化后） | MPa | 6.27 | 6.79 |
| 扯断伸长率 （老化后） | % | 729.8 | 657.4 |
| 极限拉伸强度（老化后） | MPa | 7.44 | 7.35 |

表6  乘用车轮胎气密层胶料的拉伸性能和伸长性能

| 性能 | 单位 | 乘用车轮胎 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M772 | N772 |
| 100%定伸应力 | MPa | 0.8 | 0.72 |
| 300%定伸应力 | MPa | 2.3 | 2.14 |
| 600%定伸应力 | MPa | 5.22 | 4.76 |
| 800%定伸应力 | MPa | 8.78 | 7.7 |
| 扯断伸长率 | % | 843.3 | 912.1 |
| 极限拉伸强度 | MPa | 9.49 | 9.54 |
| 邵氏 A硬度 | 点 | 44.4 | 42.5 |

列出了卡车轮胎胶料的烘箱老化数据。测试参数经由ASTM D572设定，并在120℃的温度下进行70小时。结果表明，在这种特定的胶料中，巨石等离子体炭黑的热稳定性优于炉黑。就M772和N772而言，未老化与老化胶料的差值分别为144%和154%。巨石炭黑在很大程度上保留了其原有的性能，这表明它可以折射扩散限制型氧化(DLO)的发生，造成不均匀氧化物质的产生。DLO用耗氧速率大于通过从周围空气中扩散再供给氧的速率来描述。所选择的温度会导致试样表面硬化，从而阻碍了氧向基质中扩散。在无氧条件下，热引发了BIIR气密层胶料的异丁烯序列的断链反应的激增。M772的化学反应速率动力学降低有助于延长轮胎的使用寿命。

从图12和图13不难看出，对于卡车轮胎气密层和乘用车轮胎气密层胶料，巨石炭黑与炉黑大致相当，伸长率分别高达700%和500%——其中M772继续上升，N772则开始逐渐下降。在高应变下，巨石等离子体炭黑在乘用车和卡车轮胎气密层胶料的拉伸和伸长曲线的上升趋势，通常被认为是该填料具有更高补强能力的标志。上升区是拉伸试样的生命周期中出现的五个区域之一，其余四个区域为佩恩效应、最小转变、模量平台以及最终软化和断裂。这些区域是通过对应力-应变曲线求导发现的。 巨石等离子体炭黑在高应变区域亦可以被视为一种较硬的材料，可认为在试样被拉长时具有抵抗化学损坏的能力。

图12  卡车轮胎气密层胶料的拉伸和伸长曲线

图13  乘用车轮胎气密层胶料的拉伸和伸长曲线

图14  卡车和乘用车轮胎气密层胶料的物理性能等级

硫化、加工和拉伸的结果已被编绘成图14中的蜘蛛网图。乘用车轮胎胶料在除定伸应力外的所有方面都可以与炉黑相媲美，在这里它被认为优于本研究中所引用的炉黑。卡车轮胎气密层胶料显示M772与炉黑N772相同，只不过硫化时间更短些。总的来说，与炉黑N772相比，M772在气密层胶料中的利用不啻是一个有效的的选择。

4.3 动态力学性能

许多橡胶制品（尤其是轮胎）在工作过程中会承受高频、低应变的振荡。炭黑在胶料的粘弹性行为中起着极其重要的作用。研究这些行为有助于把胶料中存在的炭黑与轮胎的性能关联起来。在-100℃~110℃的温度范围内，Tan δ可以预测滚动阻力、湿牵引性、耐磨性和冰面牵引性等重要性能。0℃和60℃下的Tan δ可分别用来测定湿牵引性和滚动阻力。高Tanδ对湿牵引性更好，而低Tan δ则更有利于滚动阻力。表7列出了使用RPA+在30℃~90℃温度范围内采集到的卡车轮胎气密层胶料。回弹性数据也被收集起来，可以作为一个工具来将这些数据与RPA+采集到的数据进行比较。在室温和高温下进行的测试中，对于通过回弹性来比较湿牵引性和滚动阻力，以较高的回弹性数据为首选。

表7  硫化、加工及动态力学性能

| 性能 | 单位 | 卡车 | 轮胎 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M772 | N772 |
| G’ (1%应变, 30°C, 10 Hz) | kPa | 1136.7 | 1010.9 |
| G’ (50%应变, 30°C, 10 Hz) | kPa | 509.1 | 478.9 |
| Tan δ (7%应变, 60°C, 10 Hz) | - | 0.227 | 0.229 |
| Tanδ (7% 应变, 30°C, 10 Hz) | - | 0.321 | 0.317 |
| 回弹性, 0°C | % | 5.16 | 5.06 |
| 回弹性, 25°C | % | 9.3 | 9.34 |
| 回弹性, 70°C | % | 36.7 | 37.7 |

图15中的G′数据表明，在低应变下，M772是一种更硬的材料;随着应变的增大，其硬度接近于N772。值得注意的是，M772的佩恩效应更高，这表明填料与填料之间的相互作用更大。一般来说，较高的佩恩效应意味着滚动阻力提高时的牵引力更好，而这有时并不是我们所需要的。就这一样品而言，巨石等离子体炭黑并没有遵循这一普遍趋势。通常情况下，较高的佩恩效应与较高的Tan δ(以及轮胎滚动阻力的相关贡献)有关，但对于巨石等离子体炭黑来说却并非如此。虽然佩恩效应与较高滚动阻力之间的关系在气密层中并不重要，不过对于胎面级炭黑（即硬质炭黑）而言，佩恩效应与滚动阻力之间的关系却具有举足轻重的作用。未来的研究将会表明，巨石的胎面级炭黑是否会表现得更像等离子体炭黑，从而破坏这样的平衡，或者是否会表现得更像典型的炉黑。图16示出了带有Tan δ的温度扫描。在60℃时，炉黑和巨石炭黑在本试验中几乎无法区分开来。从图17可以看出，在所提供的卡车轮胎气密层胶料中，炭黑M772和N772是性能相似的材料。巨石炭黑的硬度比M772稍大些，在低应变下表现出比对照炭黑更高的抗变形能力。

图15  卡车轮胎气密层胶料的应变扫描

图16  卡车轮胎气密层胶料的温度扫描

图17  卡车轮胎气密层胶料的动态力学性能等级

5  结束语

巨石公司通过全新的世界级技术生产出了一种非常清洁的炭黑。这种等离子体技术旨在用来制造具有相同胶体性质、物理特性及橡胶性能的炭黑。本文提出将两种表面性能相似的炭黑混入在卡车和乘用车轮胎气密层胶料中，并对它们的性能进行了分析与比较。从而可以得出这样的结论：M772和N772这两种材料的补强性能、动态力学性能和加工性能相近，而巨石炭黑的耐热性优于现有的炉黑。如果全球炭黑(每年产量约1500万吨)的生产转为巨石工艺，并将由此产生的副产品氢用于制造氨，则每年将减少大约8000万吨的二氧化碳排放。如果使用可再生天然气，那么全球二氧化碳排放量将会进一步下降。

编译自美国Rubber World，Vol 265, No5, 2022(2): 28-34