不对称可逆加成断裂链转移聚合法制备的乳聚SBR

对白炭黑填充胶料性能的影响

朱永康  编译

（上接本刊第2期）

传统ESBR的分子量由于普通聚合物的分解反应而略有下降。然而，对称DBTC RAFT ESBR的分子量则因普通聚合物的热解反应以及硅烷偶联剂与DBTC RAFT ESBR链的三硫代碳酸酯基团反应而大幅降低。相反，不对称BMPTC RAFT ESBR的分子量由于ESBR等普通聚合物的分解反应而稍有下降。即便硅烷偶联剂与BMPTC RAFT ESBR链上的三硫代碳酸酯基团反应了，聚合物链也没有缩短。因此，不对称的BMPTC RAFT ESBR有可能解决DBTC RAFT ESBR所观察到的分子量下降问题。

2.2.3 原料聚合物与硅烷偶联剂反应后的化学结构

为了确定与硅烷偶联剂反应后的聚合物结构和未反应BMPTC RAFT ESBR的量，利用1H-NMR对反应后的聚合物结构进行了识别。在进行1H-NMR测量之前，为了去除凝胶和未反应的硅烷偶联剂，将四氢呋喃溶液溶解甲醇中的聚合物-硅烷偶联剂反应物的沉淀过程重复5次。

从单体的分子量和各峰的面积来看，与硅烷偶联剂反应后， ESBR和两类RAFI ESBR的的微观结构组成没有明显变化。耐人寻味的是，对BMPTC末端的甲氧基在3.9~3.95 ppm的峰面积的分析显示，峰面积减少了32%。这是与跟硅烷偶联剂反应前的相同峰相比较。

图9  DBTC RAFT ESBR与硅烷偶联剂反应的建议机制

如图10所示，当BMPTC RAFI ESBR与硅烷偶联剂反应时，末端甲氧基被耗光了。通过比较反应前后的峰面积，估计在BMPTC RAFT ESBR当中，约有32%的聚合物链与硅烷偶联剂发生了反应。据估计，BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料的成分主要是由含68%的功能化聚合物和32%的非功能化聚合物的原料橡胶组成的。详细的1H-NMR结果示于图12。

2.3  ESBR和RAFT ESBR白炭黑填充胶料的性能

2.3.1 ESBR和RAFT ESBR白炭黑填充胶料的SMB的分析

佩恩效应是定量评价白炭黑在橡胶基质中微分散性的一种方法。本研究的佩恩效应测定结果表明，传统ESBR的微分散性差强人意，而两种RAFT ESBR相比常规  ESBR，均表现出良好的白炭黑微分散性。据认为，RAFT ESBR链上的三硫代碳酸酯基团与极性白炭黑有较强的相互作用。由于BMPTC RAFT ESBR在聚合物链上有一个三硫代碳酸酯基团，且还带有一个极性末端甲氧基，因而它表现出了最佳的白炭黑微分散性。佩恩效应的测定结果详见图13，并列于表6中。

表6  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR的佩恩效应结果和硫化特性

| 项目 | G' 0.28% 应变, MPa | △G', MPa | Tmax-Tmin, Nm |
| --- | --- | --- | --- |
| ESBR | 3.29 | 2.77 | 0.136 |
| DBTC RAFT ESBR | 2.46 | l.96 | 0.048 |
| BMPTC RAFT ESBR | 1.53 | 1.08 | 0.111 |

图10  BMPTC RAFT ESBR与硅烷偶联剂反应的建议机制

在没有硫化剂的情况下，含有添加剂、白炭黑和硅烷偶联剂的白炭黑母炼胶(SMB)相比原料聚合物的扭矩变化，用MDR在160°C下测定了20min。如图14所示，在 ESBR和BMPTC RAFT ESBR中，由于硅烷偶联反应，扭矩值随着时间的推移而增大。不过，在DBTC RAFT ESBR中，扭矩值却没有出现明显的变化——由于硅烷偶联剂和聚合物之间的反应，观察到聚合物链缩短了。这是由于硅烷偶联反应造成的扭矩值增大与分子量降低导致的扭矩值减小的竞争所造成的。扭矩值的详细变化情况示于图14。

2.3.2  ESBR和RAFT ESBR白炭黑填充胶料的硫化特性和交联结构的分析

RAFT ESBR与ESBR结构上的主要区别在于前者链上存在三硫代碳酸酯基团。RAFT ESBR主链上的三硫代碳酸酯基团会消耗一些热生成的硫-S8 -自由基，从而形成与传统ESBR不同的交联结构。交联密度用溶胀试验来测定，其结果如图15和表7所示 。

表7  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR SMB的硫化特性和交联密度

| 项目 | ESBR | DBTC RAFT ESBR | BMTC RAFT ESBR |
| --- | --- | --- | --- |
| 门尼粘度，ML 1 +4 | 99 | 105 | 116 |
| t 10, min:s | 3:16 | 2:55 | 2:17 |
| t90, mm:s | 6:40 | 6:02 | 5:39 |
| Tmin, Nm | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| Tmax, Nm | 2.14 | 1.86 | 1.87 |
| Tmax –Tmin, Nm | 1.85 | 1.58 | 1.53 |
| 总交联密度，10 -4 mol/g | 0.9096 | 0.7568 | 0.9245 |
| 化学交联密度，10 -4 mol/g | 0.6446 | 0.5423 | 0.5421 |
| 填料-填料相互作用，10 -4 mol/g | 0.2650 | 0.2145 | 0.3824 |

图11  (a) ESBR、(b) DBTC RAFT ESBR和(c) BMPTC RAFT ESBR聚合物与硅烷偶联剂反应后的GPC曲线

图12   1H-NMR谱：(a) ESBR (b) DBTC RAFT ESBR和(c)与硅烷偶联剂反应后

的BMPTC RAFT ESBR聚合物

图13  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR的 SMB的佩恩效应结果

图14  ESBR、DBTC RAFT ESBR和无硫化剂的BMPTC RAFT ESBR SMB的硫化特性

ESBR和BMPTC RAFT ESBR的总交联密度相近，分别为0.9096 ×10-4和0.9245 ×10-4 mol/g，而DBTC RAFT ESBR的总交联密度最低，为0.7568 ×10-4 mol/g。此外，利用Kraus图和Flory -Rehner方程对硫化胶的化学交联和填料-橡胶相互作用进行了分离。两种RAFT ESBR的化学交联密度明显低于常规 ESBR，这归结于三硫代碳酸酯基团的存在。由于硅烷偶联剂与DBTC RAFT ESBR之间的反应，DBTC RAFT ESBR胶料中的填料-橡胶相互作用降低，化学交联密度随之下降。在反应之后，较短的聚合物链与白炭黑表面连接，白炭黑的补强作用可能有所减弱。BMPTC RAFT ESBR胶料呈现出较低的化学交联密度，这是由于形成了诸如DBTC RAFT ESBR这样的多硫化物交联结构。与硅烷偶联剂反应后，BMPTC RAFI ESBR并没有像DBTC RAFT ESBR那样缩短。另外，由于端甲氧基团的存在，它与白炭黑的相互作用较强，因而表现出比ESBR更好的填料-橡胶相互作用。

MDR测定结果表明，在比较(Tmax-Tmin)结果时，两种RAFT ESBR的值均比ESBR胶料低，这与交联密度的影响息息相关——这得到了交联结构分析结果的进一步支持(图15和图16)。有趣的是，DBTC和BMPTC RAFT ESBR胶料的(Tmax-Tmin)表现出与白炭黑填充胶料的化学交联密度类似的趋势。对MDR扭矩结果的分析显示，当施加较小的变形（例如MDR测定）时，硫化胶上形成的化学交联对扭矩值有很大的影响。

图15  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料的硫化胶的交联密度

图16  ESBR、DBTC RAFT ESBR和含硫化剂的BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料的硫化特性

RAFT ESBR胶料的Tmax和(Tmax -Tmin)值比传统ESBR低，这是因为RAFT ESBR含有少量的双交联和非交联结构。在测定胶料的门尼粘度时，两种RAFT ESBR的门尼粘度值均比ESBR高。RAFT ESBR的窄分散性证实了这一点。由于窄分散性和功能化效应，端基功能化的BMPTC RAFT ESBR胶料具有最高的门尼粘度值。

2.3.3 ESBR和RAFT ESBR白炭黑填充胶料的动态粘弹性能

图17和表8表明了动态粘弹特性的结果。RAFT  ESBR的玻璃化转变区温度范围较窄，Tg处的tanδ峰比 ESBR低。在低温或接近Tg时，聚合物的微布朗运动是能量耗散的主要因素，因为填料的行为在聚合物网络中受到限制。因此，在Tg附近，聚合物本身的特性和聚合物的体积分数对橡胶胶料的滞后的影响很大。结果表明，两种分散性较窄、聚合物链长较均匀的RAFT ESBR在Tg附近的能量耗散和tanδ峰均低于传统ESBR。

图17  ESBR、 DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料的硫化胶的tanδ与温度的关系

表8  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料的硫化胶的粘弹性能(白炭黑60 phr)

| 项 目 | ESBR | DBTC RAFT ESBR | BMTC RAFT ESBR |
| --- | --- | --- | --- |
| Tg,℃ | -47.2 | -46.0 | -42.5 |
| Tg时的tanδ | 0.931 | 0.791 | 0.715 |
| 0 ℃时的tanδ | 0.168 | 0.177 | 0.184 |
| 60 ℃时的tanδ | 0.098 | 0.108 | 0.079 |

不仅如此，DBTC RAFT ESBR胶料在Tg处的tanδ峰比BMPTC RAFT ESBR胶料要高，这是由于与硅烷偶联剂反应形成的短聚合物链使DBTC RAFT ESBR的分散性更宽，能量耗散也更高。0°C时的tanδ 值代表湿路面牵引性，受Tg影响较大。Tg值最低的ESBR胶料在0°C时的tanδ值最低。

由于末端甲氧基对BMPTC RAF ESBR的功能化效应，BMPTC RAFT ESBR胶料表现出优异的滚动阻力性能。当胶料具有较高的交联密度时，代表滚动阻力的60°C tanδ值通常较低。交联密度低、聚合物链劈裂的DBTC RAFT ESBR胶料在60℃时的tanδ值最为不利，据认为这是硅烷偶联剂与DBTC RAFT ESBR反应引起填料-橡胶相互作用减小的结果。BMPTC RAFT ESBR胶料在60℃时tanδ值最低，这是因为它具有窄分散性，低分子量聚合物链较少，并且由于其官能团的存在，具有强烈的填料-橡胶相互作用。

2.3.4 ESBR和RAFT ESBR白炭黑填充胶料的力学性能和耐磨性

一般说来， ESBR白炭黑填充胶料的力学性能与胶料的总交联密度密切相关。从图18和表9可看出，总交联密度接近的ESBR和BMPTC RAFT ESBR胶料具有相似的300%定伸应力(M300%)。 DBTC RAFT ESBR胶料则呈现出最低的M300%值，因为它的总交联密度低。两种类型的RAFT ESBR具有更多的多硫化物交联结构，其交联结构比ESBR更为灵活，因而扯断伸长率值更高。

图18  ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料(白炭黑60 phr)

的硫化胶的力学性能

表9   ESBR、DBTC RAFT ESBR和BMPTC RAFT ESBR白炭黑填充胶料(白炭黑60 phr)

的硫化胶的力学性能和耐磨性

| 项 目 | ESBR | DBTC RAFT ESBR | BMTC RAFT ESBR |
| --- | --- | --- | --- |
| 100%定伸应力（M100%）,MPa | 1.96 | 2.06 | 2.55 |
| 300%定伸应力（M100%,MPa | 8.24 | 6.28 | 2.55 |
| 扯断伸长率，% | 632 | 698 | 652 |
| 拉伸强度，MPa | 26.09 | 23.83 | 25.60 |
| DIN磨耗减量，mg | 77 | 82 | 70 |
| 磨耗指数 | 100 | 94 | 109 |

耐磨性受各种因素的影响。然而，由于与接触面摩擦造成的能量损失和交联密度是主要因素。对耐磨性结果分析表明，DBTC RAFT ESBR胶料由于交联密度低，以及与硅烷偶联剂反应使聚合物链变短，耐磨性较差。动态粘弹性能结果表明，BMPTC RAFT ESBR胶料由于分散性较低，其能量耗散较低。由于末端甲氧基的存在，填料-橡胶相互作用也很好，在这三种胶料中表现出的耐磨性最佳。

3  结  语

在本研究中，采用对称DBTC RAFT ESBR、不对称BMPTC RAFT ESBR和常规 ESBR制备了白炭黑填充胶料，以研究RAFT聚合物的结构对白炭黑填充胶料性能的影响。

交联密度和结构分析证实，与硅烷偶联剂反应后，BMPTC RAFT ESBR胶料的分子量并未下降。相反，由于三硫代碳酸酯基团的存在，这些胶料形成了与传统ESBR胶料不同的交联结构——三硫代碳酸酯基团会消耗硫自由基。结果表明，在BMPTC RAFT ESBR胶料中通过形成多硫化物交联结构而产生的低化学交联密度，可以通过末端甲氧基的功能化效应来加以补充。力学性能和动态粘弹性能的评估表明，不对称BMPTC RAFT  ESBR具有较窄的分散性，因而其低分子量聚合物链相对较小，致使能量耗散比传统ESB更低。除了BMPTC RAFT ESBR的窄分散性外，与DBTC RAFT ESBR不同的是，分子量并没有因硅烷偶联剂而下降，功能化效应可能是一个决定性因素。

BMPTC RAFT ESBR是一种具有窄分散性的高分子量、功能化不对称RAFT ESBR，与传统ESBR相比较，其耐磨性提高了9%，60℃时的tanδ值降低了20%，0℃时的tanδ值提高10%。基于这些结果推断：将BMPTC RAFT ESBR应用于白炭黑填充轮胎胎面胶料中，能够有效地降低胶料中的能量耗散，而这同时又可以提高轮胎的主要性能。

译自RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, Vol. 94, No. 4, pp. 735-758 (2021)